UDC

团体标准

P                                   T/CMCA-XXXXX

裹体碎石桩法处理地基技术规程

Technical specification for ground treatment

by the wrapped gravel columuns method

（征求意见稿）

20XX-XX-XX  发布               20XX-XX-XX  实施

中国冶金建设协会   发布

前  言

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.设计；5.施工；6.质量检验及附录A。

本规程由中国冶金建设协会负责管理，陕西长嘉建设工程有限公司、中冶地集团西北岩土工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中与有意见或建议，请寄送陕西长嘉建设工程有限公司（地址：陕西省西安市碑林区建国路88号新兴大厦711室，邮编710001）或中冶地集团西北岩土工程有限公司(地址：陕西省西安市高新技术开发区创汇路1号；邮编 710119 )。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目    次

1  总    则……………………………………………………（1）

2  术    语……………………………………………………（1）

3  基本规定……………………………………………………（2）

4  设    计……………………………………………………（3）

5  施    工……………………………………………………（6）

6  质量检测……………………………………………………（7）

附录A  土工织物主要设计参数……………… ……………（8）

本规程用词说明………………………………………………（9）

引用标准名录…………………………………………………（10）

附条文说明……………………………………………………（11）

1总   则

1.0.1 为了在裹体碎石桩法地基处理的设计、施工和质量检验中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑工程用裹体碎石桩法处理软弱土地基的设计、施工和质量检验。裹体碎石桩法尤其适用于盐湖地区工程的地基处理。

1.0.3 采用裹体碎石桩法处理地基技术除应满足工程设计要求外，尚应做到因地制宜、就地取材、节约资源和保护环境。

1.0.4 采用裹体碎石桩法处理地基，除应执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.术   语

2.0.1 地基处理（ground treatment）

为提高地基承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法。

2.0.2 复合地基（composite subgrade, composite foundation）

部分土体被增强或被置换形成增强体，由增强体和周围地基土共同承担荷载的人工地基。

2.0.3 裹体碎石桩法（The package body gravel pile method）

采用螺旋钻等方式在地基土中成孔后，在桩孔中置入抗拉强度高、抗腐蚀、抗老化和耐久性好的土工布袋，再将袋内装满碎石等桩体材料,构成密实桩体，并由桩、桩间土和垫层共同形成复合地基的地基处理方法。

2.0.4 土工合成材料(geosynthetics)

工程建设中应用的土工织物、无纺布、土工膜、土工格栅、土工复合材料、土工特种材料的总称。

2.0.5 土工布袋（geotextile sack）

用土工织物根据岩土工程地基处理的技术要求而制成的布袋。

2.0.6 桩孔填料（It fill material in the cavity of the pile）

裹体碎石桩成孔后，在土工布袋中充填的碎石等坚硬的石料。

3.基本规定

3.0.1 裹体碎石桩法适用于处理不排水抗剪强度为10～20kPa的饱和粘性土地基，尤其适用于处理饱和盐渍土地基。

3.0.2 裹体碎石桩复合地基应由裹体碎石桩、桩间土和垫层共同组成。

3.0.3 采用裹体碎石桩法处理地基的方案时，应具有场地详细岩土工程勘察资料、上部结构和基础设计资料。

3.0.4 裹体碎石桩法处理地基方案设计时，应考虑建筑物上部结构、基础和地基的共同作用，并应对建筑体型、结构类型、荷载情况和地质条件等进行综合分析。

3.0.5 裹体碎石桩法处理地基设计前,应按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度，在有代表性的场地上进行相应的现场试验或试验性施工，以选择合适的施工机具和施工工艺，检验试验地段的复合地基承载力和变形，验证设计参数和处理效果。如达不到设计要求时，应查明原因调整施工工艺，修改设计参数。

3.0.6 按地基变形设计或应作变形验算且需进行裹体碎石桩处理地基的建筑物或构筑物，应对处理后的地基进行变形验算。

3.0.7 受较大水平载荷或位于斜披上的建筑物及构筑物，当建造在采用裹体碎石桩法处理后的地基上时，应进行地基稳定性验算。

3.0.8 施工技术人员应掌握裹体碎石桩法处理地基的目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测，并做好施工记录。当出现异常情况时，必须及时会同有关部门妥善解决。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。

3.0.9 对需要进行地基变形计算的建筑物或构筑物，经采用裹体碎石桩法处理地基后应进行沉降观测。

3.0.10 裹体碎石桩复合地基载荷试验的承压板应置于垫层顶面，并应符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 2012附录B 的规定。

4.设   计

4.0.1 裹体碎石桩法处理地基主要设计参数应通过现场试验确定。试验性施工的设计参数可参照地基条件相似的采用裹体碎石桩法处理地基的工程资料确定。

4.0.2 裹体碎石桩的桩位应采用正三角形布置，处理范围应根据建（构）筑物的重要性和场地条件确定，每边应超出基础外缘。每边超出宽度对粘性土地基，不应小于三排桩，且不小于3m；对盐渍土地基，不应小于5m。

4.0.3 裹体碎石桩的桩径应满足复合地基承载力特征值和变形要求，根据地层和成桩设备及性价比等因素综合确定，桩径宜采用为300～400mm。

4.0.4 裹体碎石桩间距应通过现场试验确定，桩距宜为桩径的3～4倍。对于粘性土地基，桩间距不宜大于桩径的4倍；对于盐渍土地基，桩间距宜取1.0m。

4.0.5 裹体碎石桩的桩长应根据荷载的大小和工程地质条件确定。对粘性土地基应按《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012第7.2.2条确定，对盐渍土 地基桩长宜取 4~8m。

4.0.6 裹体碎石桩桩体填料应因地制宜，选用当地的碎石、卵石等性能稳定的硬质材料，不宜使用风化易碎的石料。级配应良好，且最大粒径不宜大于50mm,含泥量不得大于5%，对于盐渍土地基桩体填料除应满足上述规定外，尚应考虑填料的抗腐蚀性。石料宜采用石灰岩、石英岩、玄武岩、不宜采用花岗岩。

4.0.7 裹体碎石桩的裹体材料应根据建（构）筑物荷载大小，按国家现行《土工合成材料应用技术规范》GB50290-2014 及公路行业规程确定。对于盐渍土地基土工织物主要设计参数宜按附录 A 确定。土工织物检测应按《公路工程土工合成材料试验规程》JTGESO-2006 第 4、5、6、7 条的规定，根据设计要求选择相关试验项目。

4.0.8 裹体碎石桩的土工布袋制作应根据设计要求、地层情况制作。并应符合下列要求：

1  土工布袋的长度应大于设计桩桩长500mm；

2  土工布袋的缝合线应与土工布袋材质相同；

3  缝边、缝口、缝接的搭接宽度不得小于50mm，应采用双道缝线；

4  对承载力要求高土层软弱的工程，土工布袋上部1～2m范围强度宜加强，采用加筋或加层的方式制作。

4.0.9裹体碎石桩顶面必须设置300～500mm厚度的砂石垫层。

4.0.10裹体碎石桩复合地基承载力特征值应通过复合地基载荷试验确定。初步设计时，可按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第 7.1.5-1式进行估算；对于盐渍土地基宜按下式进行估算：

式中：—裹体碎石桩复合地基承载力特征值 ( kPa);

m—桩土面积置换率；

N—桩土应力比，在无实测资料时，可取 6.2~9.4，原状土强度低时取大值，原状土强度高时取小值；

—桩间承土载力特征值 ( kPa),	取天然地基承载力特征值；

K—垫层桩土应力调整系数，一般取值范围为1.25~1.05，桩土应力比小时取大值，桩土应力比大时取小值，中间值内插；

用裹体碎石桩法处理饱和盐渍土地基，处理后的复合地基承载力特征值 不宜大于250kPa。

4.0.11 地基变形计算方法和裹体碎石桩复合土层压缩模量的计算方法。

地基变形计算方法应采用《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011规定的地基变形计算公式。

裹体碎石桩复合土层压缩模具体的计算方法可选用《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012中7.1.7公式计算。

Esp=[1+mn−1]Es

——复合土层压缩模量（MPa）；

m——面积置换率；

n——桩土应力比，在无实测资料时，对粘性土可取2~4，对粉土、砂土可取1.5~3，原状土强度低时取大值，原状土强度高时取小值；对盐渍土，无实测资料时，可取6.2~9.4，原状土强度低时取大值，原状土强度高时取小值。

ES——桩间土压缩模量（MPa宜按当地经验取值，如无经验时，可取天然地基压缩模量。）

5.施   工

5.0.1裹体碎石桩放线桩位误差不得超过10mm。

5.0.2 裹体碎石桩成孔施工，在粘性土地基宜采用挤密成孔或螺旋钻成孔，在盐渍土地基应采用螺旋钻成孔。

5.0.3 施工前应进行成桩工艺的试验。根据地质条件可选用以下成桩工艺:

1.处理可塑、硬塑的粘土、粉质粘土地基，可采用“抽袖法”施工。

2.处理流塑、软塑粘性土地基，可采用“注入法”施工。

5.0.4土工布袋直径应与钻孔直径相适应。

5.0.5 裹体碎石桩施工时，桩位偏差不应大于桩径的1/4，桩孔垂直度偏差应不大于1%。钻至设计孔底标高时应留钻15秒，正转提升钻具于地面，填料前应先向孔底投入少量砂石料，再放入土工布袋，然后填料。

5.0.6 裹体碎石桩成桩施工结束后，应先将桩顶土清理至设计桩顶标高，再将桩头夯压密实、平整到设计标高。

5.0.7垫层宜采用静力压实法或动力夯实法施工，垫层的压实系数应不小于0.94。

5.0.8 裹体碎石桩施工时，应严格控制桩的填料量和桩顶标高。

5.0.9 裹体碎石桩施工过程中，应有专人监测放线、放点、成孔、安装土工布袋、填料、移位、清土、处理桩头、辗压垫层等施工环节的质量，并作好施工记录。如发现问题，应查明原因，及时采取有效补救措施。

6.质量检验

6.0.1 施工期间及施工结束后，应认真检查裹体碎石桩原材料、桩数、单桩填料量、垫层的砂石级配和厚度等。

6.0.2 施工质量检验可通过探井检查桩体形状和桩体质量。垫层的压实系数可采用灌砂法或灌水法检测。

6.0.3施工后应间隔一定时间方可进行质量检验。间隔时间不宜少于7d。

6.0.4裹体碎石桩处理后的地基竣工验收时，承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定。

6.0.5 裹体碎石桩复合地基载荷试验数量不应少于总桩数的0.5%，且每个单体建筑不应少于3处。

附录A 土工织物主要设计参数

附表A 0.1

| 类别 |  |  |  | 设计复合地基承载力标准值（kPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | ≤150 | ≤180 | ≤210 | ≤250 | ≤300 |
| 1 | 单位面积质量 |  | g/m2 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 2 | 厚度 |  | m2 | 0.6 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
| 3 | 抗拉强度 | 纵向 | ≥N/5cm | 2700 | 3300 | 4100 | 4600 | 5000 |
|  |  | 横向 | ≥N/5cm | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 4 | 延伸率 | 纵向 | ≤% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | 横向 | ≤% | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | 梯形撕裂强度 |  | ≥N | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 6 | GBR顶破强度 |  | ≥N | 4300 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 7 | 等效孔径（090） |  | mm | 0.05～0.25 |  |  |  |  |
| 8 | 垂直渗透系数 |  | cm/s | 1×10-3～1×12-2 |  |  |  |  |
| 对有特殊要求的工程应根据设计要求指标加工制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

1 为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的: 正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词；正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这做的：采用“可”。

2 条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。

引用标准名录

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《土工合成材料应用技术规程》GB50290-2014

《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E-2006

团体标准

裹体碎石桩法处理地基技术规程

T/CMCA-XXXXX

### 条文说明

目    次

1总则……………………………………………………………（1）

3基本规定………………………………………………………（1）

4设计……………………………………………………………（5）

5施工…………………………………………… ……………（11）

6质量检验…………………………………… ………………（14）

1  总   则

1.0.1 裹体碎石桩法是一项处理软弱土地基新技术,国家现行规范尚未函盖,为保证工程建设的安全可靠和经济合理,特编制本规程,以满足软弱土地区,特别是饱和盐渍土地区工程建设的需要。

1.0.2 本条明确指出裹体碎石桩法处理地基的适应范围，不是软土都可以采用此方法，而是适合采用裹体碎石桩法处理的软弱土的地基,淤泥就不适用。这项技术是在青海察尔汗盐湖的盐渍土地基上率先试验研究和应用成功的。因此，编制组经过讨论认为，在盐渍土地区采用裹体碎石桩法处理地基技术，就必须满足本规程的各项要求。这里所指软弱土不是软土。

1.0.3 本条是采用裹体碎石桩法处理地基技术的基本要求和原则，也是成功经验的总结。工程实践证明，按照这一原则可以保证建筑物的安全和正常使用，做到因地制宜、就地取材、节约资源和保护坏境。

1.0.4 在采用裹体碎石桩法处理地基技术进行工程建设时，必须满足本规程的要求，本规程未包括的部分，则应符合国家现行有关标准规范的规定。

3  基本规定

3.0.1  裹体碎石桩法处理地基技术适用于处理软弱粘性土地基和盐渍土地基，尤其是采用碎石桩法达不到设计承载力和变形要求的地基。大量工程实践证明：对不排水抗剪强度10～20kPa的饱和粘性土、盐渍土和饱和黄土地基的处理，裹体碎石桩法是更为经济合理的方法。

3.0.2 裹体碎石桩法处理地基技术是用高抗拉强度、透水、抗腐蚀和抗老化性的土工布袋包装碎石或砂卵石等质地坚硬的桩体填料与桩间土构成复合地基的纵向增强体，高强度土工布袋将大幅度的提高桩体的径向支持力（桩体的侧限），防止桩体侧向鼓胀，上部的压力可以向深部传递；对具有触变性的盐渍土地基土层，应采用螺旋钻机成孔工艺，既可减少对桩间土扰动，又可以充分发挥和利用桩间土天然承载力，施工后地基强度恢复期短；由于桩与桩间土的承载力差异大，必须加一定厚度（300-500mm）的垫层，垫层对垫层上部结构的压力进行分担、调整和平衡，再传递到桩和桩间土上，构成复合地基横向增强体。由裹体碎石桩、桩间土、垫层三者一起共同形成裹体碎石桩复合地基，这种复合地基的承载力和变形模量将会大幅度提高。如青海盐湖地区钾肥综合利用项目，原地基承载力仅70kPa，压缩模量4MPa左右，经振冲碎石桩处理，复合地基承载力未能超过120kPa，而采用裹体碎石桩法处理，地基承载力可达到180kPa以上，到目前已在该地区完成20多万根裹体碎石桩的施工，检测数量600多组，表1列举了裹体碎石桩地基处理部分载荷试验结果。

表1                      裹体碎石桩地基处理载荷实验结果

| 建筑物 名称 | 地层 描述 | 设计 承载力 fspk(kPa) | 桩长 (m) | 桩径 (mn) | 桩距 (m) | 单桩/ 多桩 复合 | 压板 面积 (m2) | 最大 荷载 (kPa) | 对应 沉降量 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合二期 办公楼 | 地表下6m 范围内主 要由粉质 粘土、粉土 组成,可 塑~软塑。 fak=70KPa, 高压缩性, 工程性能 差。 | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 4桩 | 3.48 | 304 | 48.86 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 4桩 | 3.48 | 304 | 27.03 |
| 海虹综合 办公楼 |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 4桩 | 3.48 | 304 | 57.29 |
|  |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 16.44 |
|  |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 16.75 |
|  |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 16.69 |
| 综合二期 VOM罐区 |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 12.15 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 304 | 7.77 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 304 | 24.16 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 304 | 11.66 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 304 | 12.89 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 304 | 11.70 |
| 综合二期 干燥车间 |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 304 | 10.32 |
|  |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 4桩 | 3.48 | 360 | 45.76 |
|  |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 15.60 |
|  |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 14.21 |
| 海虹中转 仓库A库 |  | 180 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 360 | 16.33 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 300 | 20.84 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 300 | 24.19 |
|  |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 300 | 27.08 |
| 综合二期 试验A区 |  | 150 | 4.0 | 300 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 300 | 24.43 |
|  |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 560 | 20.18 |
|  |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 560 | 20.43 |
|  |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 560 | 22.14 |
| 试验A区加筋 |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 720 | 23.28 |
| 综合二期 试验B区 |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 560 | 33.88 |
|  |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 560 | 32.51 |
|  |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 560 | 32.30 |
| 试验B区加筋 |  | 280 | 4.0 | 400 | 1.0 | 单桩 | 0.87 | 596 | 26.47 |

3.0.3 本条规定在选定裹体碎石桩法处理地基方案前，首先应了解工程地质勘察等资料，除一般物理力学指标外，应重点了解盐渍土的触变性及力学性质指标；粘性土地基应有地基土不排水抗剪强度指标；粉土和砂土地基应有地基土的天然孔隙比、相对密度和标准贯入击数等。根据工程要求确定地基处理目的、范围和要达到的各项技术经济指标，选择桩体材料，以便选用合适的施工机具和施工工艺。

3.0.4 本条规定在选定裹体碎石桩法处理地基方案时，除考虑工程地质条件外，还应综合考虑上部结构、基础、地基的共同作用。

3.0.5  选择合适的施工机具和施工工艺是保证工程质量和提高经济效益的关键。对软弱且无触变性的土层，成孔宜用挤密沉管成孔桩机；对软弱且有触变性的土层尤其是饱和盐渍土地基，应用螺旋钻机成孔，只要不出现缩孔就不必采用跟管钻进成孔。试验性施工方案不应少于3种，如检测达不到设计要求，极差大于平均值的30%，应及时查明原因且调整和修改设计参数，再进行试验。试验结果差别不大，宜适当调整修改设计参数，直接进入工程桩施工。

3.0.6 软弱地基的变形是最受关注的一个指标，按地基变形设计或应做变形验算且需进行地基处理的建筑物或构筑物，应对处理后的地基进行变形验算。验算除依据试验的检测数据外；还应借鉴附近相似地层的资料，尤其是沉降观测资料。表2给出了裹体碎石桩地基处理建筑物沉降观测实测成果，以供参考。

表2        裹体碎石桩地基处理建筑物沉降观测成果

| 建筑物名称 | 桩长（m） | 桩径（mm） | 桩距（m） | 复合地基承载力（kPa） | 压缩模量（MPa） | 实测累计沉降量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合二期办公楼 | 4.0 | 300 | 1.0 | 150 | 7.5 | 59.81 |
| 海虹综合办公楼 | 4.0 | 400 | 1.0 | 180 | 9.80 | 40.0 |
| 海虹中转仓库A库 | 4.0 | 300 | 1.0 | 150 | 7.5 | 20.0 |

3.0.7 裹体碎石桩水平抗剪强度低，桩长短，所以受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构筑物，当建造在裹体碎石桩法处理后的地基上时，应进行地基稳定性验算。

3.0.10 本条规定明确了裹体碎石桩法处理地基技术的效果检验方法与位置。在进行裹体碎石桩复合地基载荷试验时，承压板应放置于垫层顶面。这样能真实充分体现裹体桩法处理地基技术的设计意图和裹体桩法复合地基加固机理，即裹体碎石桩、桩间土和垫层一起共同构成裹体碎石桩复合地基，这是裹体碎石桩法处理地基技术的特点。除此之外，试验操作的其他程序和规定，如承压板面积的大小，操作方法，判定标准等应按《建筑地基处理技术规范》J GJ 79一2012 附录B 有关规定执行。

4  设   计

4.0.1 本条规定指出裹体碎石桩法处理地基技术，应以现场试验结果来确定设计的主要参数，也就是指裹体碎石桩的平面布置、桩径、桩间距、桩长、垫层厚度、裹体材料及桩体材料等。对于地层比较复杂、建筑面积大的工程，试验性施工地段应大于三组。每个试验性施工地段的面积应大于检测承压板面积的4倍，每种试验方案检测数量不应少于3个点。除检测复合地基的承载力特征值和变形模量外，还应抽检桩体质量和检测垫层的压实系数。同时，在静载荷试验后，还应通过探井观察桩体2.5m范围内的变形情况。

4.0.2～4.0.5 条规定是对裹体碎石桩法处理地基技术设计的主要参数如何选择的问题作出了指导性的说明。裹体碎石桩法处理地基的设计内容包括桩位布置、桩距、桩径、桩长、处理范围，复合地基的承载力特征值、变形量等。

1、桩位布置：桩位应按正三角形满堂布置。

2、桩径确定：桩径应根据设计要求结合地层和工程施工经验综合考虑，一般桩径宜采用200㎜～400mm。在盐渍土地基工程实践证明，当复合地基承载力特征值小于150KPa 时，桩径宜采用200mm；当复合地基承载特征值不大于180 KPa且不小于150 KPa时，桩径宜采用300 mm；当复合地基承载力特征值不小于180 KPa时，桩径宜采用400 mm。若桩径＞400mm时，性价比就提高了。因此在盐渍土地基中应用时，最大桩径不宜大于500mm。

3、桩距确定：桩距的大小要以上部荷载的大小和地质条件确定，一般桩距宜为桩径的3～4倍。对荷载大或软～流塑状态地层宜采用较小的桩距；对荷载小或可～硬塑状态地层，宜采用较大的桩间距。在满足设计要求的前提下，对盐渍土地基应尽量减小对地基土的扰动，以充份发挥桩间土的天然承载力，桩间距宜为1.0m。

4、桩长确定：裹体碎石桩桩长度可根据工程要求和工程地质条件通过计算确定。按《建筑地基处理设计规范》有关规定，当软弱土层厚度不大时，裹体碎石桩桩长宜穿透软弱土层；当软弱土层厚度较大时，按变形控制的工程，裹体碎石桩桩长应不少于最危险滑动面以下2m的深度。裹体碎石桩的桩长应满足处理后地基变形量不超过建筑物的地基变形允许值，并满足软弱下卧层承载力的要求。实践证明：在盐渍土地基中桩长4m～8m较为适宜。

4.0.6 裹体碎石桩桩体材料的选择：应根据工程要求，尽量就地取材、确保质量、经济合理、保护环境。裹体碎石桩桩体材料主要是散体材料，如当地耐腐蚀的碎石、卵石、砂卵石、圆砾、砾砂、粗砂、中砂等硬质散体材料，含泥量不应超过5%，级配应良好。

4.0.7 本条规定了选择裹体碎石桩的裹体材料的依据。

土工合成材料是近年来随着化学合成工业的发展而迅速发展起来的一种新型土工材料，由于这种土工材料的优异性能及广泛的适用性，受到工程界的重视，被迅速推广应用于建设工程的岩土工程中，取得了良好的工程效果和经济效益。土工织物的强度和渗透性都应根据工程要求来确定。当采用的桩体材料是散体材料时，应选择渗透性好的土工织物。

选择时应根据工程的要求，按国家现行土工合成材料规范、 规程、应用技术标准来确定。目前国家已发布的有：《土工合成材料应用技术规范》GB50290-2014、《土工合成材料裂膜丝机织土工布》GB/ T17641 和《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50。在设计、施工中选择、应用、检测土工织物时就应按上述三个标准执 行。

裹体材料（土工织物）一般宜选用单位面积质量200~300g/m2, 抗拉强 度≥50kN/m、GBR顶破强度≥4.0k N、垂直向渗透系数≥5. 2X 10-3 cm/ s (视用途选择）、具有耐久性和抗腐蚀性的高强机织长丝土工织物。主要采用聚丙烯或聚乙烯长丝材料机织土工布缝制或编织成土工布袋，也可以采用土工网袋。

还有一个工程上对土工合成材料十分关注的问题——耐久性和老化问题。这个问题在《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012第118页的条文说明中有明确阐述：“土工合成材料的耐久性与老化问题，在工程界均有较多的关注。由于土工合成材料引入我国为时尚短，仅在江苏使用了十几年后，未见在工程中老化而影响耐久性。英国已有近一百年的使用历史，效果较好。合成材料老     化有三个主要因素：紫外线照射、60~80℃的高温与氧化。在岩土工程中，由于土工合成材料是埋在地下的土层中，上述三个影响因素皆极微弱，故土工合成材料均能满足常规建筑工程中的耐久性需要。” 因此，应用裹体碎石桩法处理地基技术中，采用土工合成材料做裹体桩的裹体材料，是可以满足工程要求的耐久性问题的。

裹体碎石桩的裹体土工布袋的制作有一次成型和二次加工成型二种，选择二次成型的土工布袋时，其接缝连接强度应不小千土工布本身的强度。

裹体碎石桩复合地基的承载力特征值确定，在初步设计时，可按国家现行标准《建筑地基处理技术规范》J GJ 79 一 2012公式( 7.1.5-1)估算。对于盐渍土地基宜采用如下经验公式进行估算：

式中 ——裹体碎石桩复合地基承载力特征值（Kpa）

M——桩土面积置换率

N——桩土应力比，在无实测资料时，可取6.2~9.4，原状土强度低时取大值，原状土强度高时取小值；

——桩间土承载力特征值( KPa ) 。取天然地基承载力特征值；

k—	垫层桩土应力调整系数，一般取值范围1.25~1.05，桩土应力比小时取大值；桩土应力比大时取小值；中间值内插。

上式经验公式为盐湖盐渍土地区工程实践的总结，文中的桩土应力比是从 31 个实测数据中统计得出的，在   100~250Kpa间时可以使用上述经验公式进行计算。

最终裹体碎石桩复合地基的承载力特征值，应通过复合地基载荷试验确定。载荷试验压板面积为多桩（三桩或四桩）复合等效面积，也可以是单桩复合等效面积。

4.0.8 本条是对裹体袋在制作过程应考虑的一些细节问题的规定。设计要求主要指处理后地基的承载力及压缩模量大小；地层情况主要指被处理地层的物理力学性质及工程性能好与差；相应裹体材质的选择指根据前述要求与情况、结合材质本身的特点来确定，宜按本规程附录A确定材质。

附录A的一部分指标来自盐湖地区工程实践的经验，另一部分来自取样送样检测报告（南京水科所试验）。

1  裹体袋的长度应大于设计桩长500mm，主要从两方面考虑需要预留长度，一是裹体袋制作是平面尺寸，使用时是立体尺寸；二是施工工艺的需要，用于卡盘固定袋口。

2  裹体袋接缝口的缝合、缝线应与袋质一样，主要从袋的强度考虑，接缝口的缝合质量决定桩体质量。

3  缝边、缝口、缝接的搭接宽度不小于50mm，双道缝线，走针的疏密松紧要适度，缝边要叠成双层，若使用一次性成型制袋工艺，也有封底这道工序。

4  散体桩在载荷的作用下，桩体发生压缩变形，变形数值和桩间土之间的相对位移，均呈自上而下逐渐减小。大量检测结果表明摩阻力也是自上而下渐小，并集中在桩的上端，在很浅的深度侧阻力就趋于零，在盐渍土地基中表现更为明显，裹体桩桩体受压后产生鼓胀主要发生在桩体的上部。因此才规定对承载力要求高、地层较松软的工程采用裹体桩，裹体袋上部1.0～2.0m范围强度宜加强。加强可采用加筋或加层的方式制作，或用土工格栅制作成网笼或网袋，将土工布袋上部做成双层或加筋，可以提高对桩体的约束力，桩顶不发生鼓出破坏，载荷可以向更深部传递。土工布袋上部制成单层、双层或加筋要根据工程要求和土层情况来决定。

4.0.9 裹体碎石桩发处理地基技术是由桩、桩间土和垫层三者共同组合构成裹体桩复合地基。因此，垫层是裹体碎石桩法复合地基的重要组成部分，是裹体碎石桩法形成复合地基不可缺少的重要条件。垫层在裹体碎石桩法复合地基中具有如下作用：

1 垫层能产生卸载拱的作用。

2 垫层能有效地、合理地调整桩、土应力比的作用。

3 垫层能使桩、土应力比最大值下移传递到桩顶以下某一深度的作用。

4 垫层能改善地基与基础的接触条件的作用。

5 垫层能提高复合地基承载力减少变性作用。

工程试验表明：

用垫层厚度可以调整桩、土垂直荷载的分担，通常垫层越厚桩体承担的荷载占总荷载的百分比就越低，垫层越薄桩体承担的荷载占总荷载的百分比就越高。

垫层的厚度还可以调整桩、土、水平荷载的分担，垫层越厚，土分担的水平荷载占总荷载的百分比就越大，桩体分担的水平荷载占总荷载的百分比就越小。

大面积采用裹体碎石桩法处理地基时，如局部基础下有较薄的软弱土，应考虑加大垫层厚度。裹体碎石桩法处理地基的垫层合理厚度300—500mm，当复合地基承载力特征值要求高、桩径大或桩距大时宜取高值。

4.0.10 裹体碎石桩复合地基的承载力特征值确定，在初步设计时，可参考国家现行标准《建筑地基处理技术规范》JGJ--2002公式（7.2.8-3）估算。对于盐渍土地宜采用如下经验公式进行估算：

fspk=k.[1+m.n(1+1/(n-1)]fsk

式中  fspk---裹体碎石桩复合地基承载力特征值（KPa）

m---桩土面积置换率

n---桩土应力比，在无实测资料时，可取6.2-9.4，原状土强度低时取大值，原状土强度高取小值。

fsk---桩间土承载力特征值（KPa）。取天然地基承载力特征值；

k---垫层桩土应力调整系数，一般取值范为:1.25～1.05桩土应力比小时取大值；桩土应力比大时取小值；中间值内插。

上式经验公式为盐湖盐渍土地区工程实践的总结，文中的桩土应力比是从31个实测数据中统计得出的，在fspk在100～250kPa间时可以使用上述经验公式进行计算。

最终裹体碎石桩复合地基的承载力特征值，应通过复合地基静载荷试验确定。载荷试验压板面积为多桩（三桩或四桩）复合等效面积，也可以是单桩复合等效面积。

5  施   工

5.0.1  施工时采用全站仪测量桩位控制点，然后用钢尺测放桩位，可以满足放线误差要求。

5.0.2 在盐渍土地基中为了减少对软弱土地基的扰动，裹体碎石桩成孔宜采用CFG/12～CFG/20长螺旋钻机，钻机型号可以根据设计孔深和孔径确定。钻机上必须配备有副卷扬机，用来提、下套管。钻杆的管心应通气，避免提钻时在孔底形成负压。动力头功率大于2×22KW，最大拔力大于18KN，输出转距大于20KN.m。

5.0.3 成桩工艺应通过现场试验确定。对于不缩孔的地层，采用“抽袖法”填料。“抽袖法”即在导管外套土工布袋下入桩孔后填料，提起导管同时密实桩体材料。这样可以保证布袋平整和桩体密实度，提高施工效率。对于易缩孔、坍孔地基，应采“注入法”。注入桩体材料。注入法即跟管采用钻进至桩底设计标高后，提出钻具在套管中放入土工布袋，再注入桩体材料，桩体材料填满土工布袋后，再移钻具于套管内，压住桩顶，拔起套管成桩。

5.0.4  土工布袋的直径应与桩孔的直径相适应，以便将桩孔填实。但在施工中一般土工布袋的直径要比钻孔小些，因袋子有一定延伸性。

5.0.5～5.0.7  要保证裹体桩的质量，必须控制好成孔、成桩、桩头处理质量。

由于地层条件和地域的不同，采用的施工机具也不尽一样，同时裹体桩桩径小，桩间距小，桩较短，对成孔质量要求高。因此对成孔、下袋、填料、成桩、桩头处理等施工工序做详细叙述。首先，要控制好成孔的质量，测量放线时桩位偏差不应大于10mm，施工桩位偏差不应大于设计桩径的1/4倍。为便于施工的机械行走，可对较软场地铺设施工垫层，以硬化地表。钻机要调平、钻具要调垂直，钻孔垂直度偏差应保持要在1%以内。当地层较软可能出现缩孔时，应考虑跟管钻进，严格控制孔的深度，当钻头到达预定深度时，在不给压的情况下留钻10～15秒，以便减少孔底残土。整个成孔过程中钻机必须处在正转状态，直至钻具提出地面。采用跟管钻进，钻头和钻杆的外经与套管的内径应相适应，这样套管容易沉入地层。

其次，要控制好成桩的质量。在成孔完成后应先向桩孔内投入少量石料，视钻头形状确定（约0.015m3），主要是解决锥形钻头成孔时形成的锥形底，避免桩端出现虚桩而影响成桩质量。然后再放入土工布袋，让石料通过漏斗以自由滑落方式进入袋孔中，达到设计投入量止，同时移回钻具下压桩顶，这是保证桩体密实的有效施工措施之一，这一过程是必须的。需要说明的是由于成桩工艺的限制，仅要求用钻具下压桩顶，对桩体压实系数没有要求。

最后，要特别重视桩头处理的质量控制。当成桩施工结束后，还要清土、桩头处理。先用机械开挖，最后20cm采用人工清理至设计桩顶标高，整平场地，然后逐个查看桩头情况，查看是否存在漏桩现象，查看桩头顶部填料是否饱满等，接着利用立夯对桩头逐个夯实或补填料夯实至设计桩顶标高，这一过程应不少于二遍，待桩头全部处理完毕，还宜利用重型机械对整个处理地基范围进行碾压，碾压次数不应少于三遍。

5.0.8 垫层是裹体碎石桩法复合地基的重要组成部分，是裹体碎石桩法形成复合地基的不可缺少的重要条件。为了保证裹体桩法处理地基的质量，就必须控制好垫层的施工质量。

首先，要控制垫层材料的质量。垫层材料应选择级配良好的碎石、卵石、角砾、圆砾等。

其次，要控制垫层施工参数。裹体桩法垫层的施工参数应根据垫层的材料、施工机械设备及设计要求等通过现场试验确定，以求获得最佳夯压效果。桩间土为具有触变性的软弱土时，宜采用静力压实法，不宜采用动力压实法，具体情况应针对不同施工机械设备的重量、碾压强度、振动力等因素结合地质条件，确定机械和垫层厚度，让其既能满足垫层的压密条件，又能防止破坏及扰动桩间土的结构。

当垫层施工采用重型机械碾压时，每层碾压次数不小于四遍时，垫层的压密状态可满足工程要求。当工程特殊，设计承载力特征值要求高时，宜采用在桩顶位置先整体铺设一层土工合成材料（土工布或土工格栅），再铺设砂石垫层，让土工合成材料与地基土构成加筋垫层，从而提高复合地基的承载力，同时又减少复合地基的沉降量，以满足允许变形的要求。

5.0.9 裹体碎石桩法施工过程中应全程有专人负责监测工作。首先要检查孔径和孔深，土工袋是预先制做好的，孔过深，桩顶会出现无裹体现象，虽可补填料，但承载力会受影响；孔过浅，桩顶会露出多余的裹体，有效桩长会减小，会影响处理深度。孔径过小会影响填料量及桩体强度；孔径过大，会出现桩体与孔壁接触不紧密。其次，要重点检查桩的填料量、桩头的密实度及垫层的碾压遍数。发现问题要及时纠正处理。

6  质量检验

6.0.1 施工过程中质检人员应按相关规定跟踪施工随机抽检，在铺设垫层前应对桩数、桩位、单桩填料量记录、桩头情况等进行检查。

6.0.2 利用做过静载荷试验的地方开挖探井，以直接观查桩体受力状况。由于裹体碎石桩桩径较小，不能破坏裹体材料，因此，不宜采用动触的方法确定其密实度。

6.0.3 虽然裹体碎石桩法施工是以不扰动桩间土为前提,但实施工过程中桩间土原状土的结构会受到不同程度的扰动，强度会有所降低，包括饱和软弱地基土与裹体桩桩身的紧密结合过程。它们都需一段休止时间。盐渍土地基应采用螺旋钻机成孔成桩，对桩间土扰动小，根据工程实践，采用裹体碎石桩法处理地基强度恢复期一般不宜小于7d。尚需说明裹体桩技术的核心就是以不扰动桩间土为前提而生产的，恢复期短。

6.0.4 裹体碎石桩法处理地基最终是要满足承载力和变形的要求，裹体碎石桩复合地基静载荷试验是检验裹体桩法处理地基效果的重要方法。复合地基承载力特征值和地基土的压缩模量值是评价裹体碎石桩法复合地基处理效果的重要依据。

静载荷试验承压板的面积不应小于单桩分担的处理面积，多桩复合载荷试验更能充分反映桩、桩间土和垫层的共同作用。承压板应置于裹体碎石桩法复合地基垫层的顶面，这样可真实模拟上部荷载通过基础传递给地基土的情况。

6.0.5  检测的数量是按国家现行标准结合裹体碎石桩法处理地基技术的特点而确定。裹体碎石桩复合地基静载荷试验数量不应少于总桩数的0.5%，且每个单体建筑不应少于3处。当试验结果差异较大时，应增加试验数量。